**H1Z2Z2-K kabl (CRVENI)**

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:**

• Radni napon: AC- 1.0KV; DC- 1.5KV

• Maksimalni radni napon: AC- 1.2KV; DC- 1.8KV

• Test napon: AC- 6.5KV for 5 min; DC- 15KV for 5 min

• Radna temperatura okoline: from -40 to + 90 °C

• Maksimalna temperature kratkog spoja: +250 ° C for 5s

• Maksimalni napon vuče: 15 N/mm2 u radu, 50N/mm2 tokom ugradnje.

**TEHNIČKI PODACI:**

• Provodnik: Kalajisane bakarne žice, klasa 5

• Izolacija: LSZH mrežasto elastomjerno jedinjenje sa neutralnom bojom

• Spoljni omotač: LSZH mrežasto elastomjerno jedinjenje

• Otporan na UV zrake

• Boja: Crvena

• Reakcija na požar - Performanse: EN 50575:2016 Eca